- Приложение N 9

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УСТОЙЧИВОСТИ ОКРАСКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ОДЕЖДЫ

┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐

│  Наименование продукции  │  Устойчивость окраски (закрашивание белого   │

│                          │ материала) к воздействиям (баллов, не менее) │

│                          ├────────┬────────┬───────┬───────────┬────────┤

│                          │ стирка │  пот   │трение │вода       │  вода  │

│                          │        │        │ сухое │дистилли-  │морская │

│                          │        │        │       │рованная   │        │

├──────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼────────┤

│Одежда 1-го слоя и швейные│3 <1> - │3 <1> - │   3   │     -     │   -    │

│изделия, в том числе      │ 4 <2>  │ 4 <2>  │       │           │        │

│бельевые изделия,         │        │        │       │           │        │

│постельное белье и        │        │        │       │           │        │

│аналогичные изделия       │        │        │       │           │        │

├──────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼────────┤

│Одежда 2-го слоя и швейные│   3    │   3    │ 3 <3> │     -     │   -    │

│изделия                   │        │        │       │           │        │

├──────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼────────┤

│Одежда 3-го слоя          │        │        │       │           │        │

│материал верха            │ 3 <4>  │ 3 <4>  │ 3 <3> │     3     │   -    │

│подкладка                 │ 4 <4>  │   4    │   4   │     -     │   -    │

├──────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼────────┤

│Чулочно-носочные изделия, │3 <5> - │3 <5> - │   3   │     -     │   -    │

│головные уборы, шарфы и   │ 4 <6>  │ 4 <6>  │       │           │        │

│другие аналогичные изделия│        │        │       │           │        │

├──────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼────────┤

│Купальники и аналогичные  │3 <5> - │3 <5> - │   3   │     -     │3 <7> - │

│изделия                   │ 4 <6>  │ 4 <6>  │       │           │ 4 <8>  │

├──────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────────┼────────┤

│Одеяла и аналогичные      │ 3 <9>  │   -    │   3   │     -     │   -    │

│изделия                   │        │        │       │           │        │

└──────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴───────────┴────────┘

--------------------------------

<1> Относится к изделиям из трикотажных полотен темной окраски.

<2> Относится к текстильным материалам, кроме трикотажных полотен темной окраски.

<3> Допускается снижение на один балл для джинсовых тканей, окрашенных индиго.

<4> Не определяется для изделий из чистошерстяных, шерстяных, полушерстяных костюмных и пальтовых тканей.

<5> Относится к изделиям из шерстяных, полушерстяных, хлопчатобумажных и смешанных текстильных материалов.

<6> Относится к изделиям, кроме изделий из шерстяных, полушерстяных, хлопчатобумажных и смешанных текстильных материалов.

<7> Относится к купальникам и аналогичным изделиям из синтетических полотен.

<8> Относится к купальникам и аналогичным изделиям из всех полотен, кроме синтетических полотен.

<9> Для хлопчатобумажных и смешанных одеял.