Выбор сварочного материала

Задание

Оформить в тетрадь таблицу «Рекомендуемые защитные газы для сварки различных металлов»

Письменно ответить на вопросы:

- Факторы, которые нужно учитывать при выборе сварочных материалов?

- Принципы выбора сварочных материалов?

- Рекомендуемые защитные газы для сварки конструкционных сталей плавящимся электродом?

- Какой вид имеют сварочные флюсы?

- Для каких целей в состав газа Ar добавляют CO2?

- Каким образом производится выбор сварочных материалов в условиях действующего производства?

Материал

При выборе сварочных материалов нужно учитывать следующие факторы:

- Способ сварки.  Каждая технология требует определённых типов расходников.

- Состав свариваемых материалов. Каждый материал (сталь, алюминий, нержавеющая сталь, сплавы) имеет особенности и требования к сварке.

- Особые условия и требования. Например, если сварка осуществляется при низких температурах, нужны расходные материалы, разработанные для работы в этих условиях.

Принципы выбора сварочных материалов:

- Химический состав материалов, используемых в качестве присадок, должен в максимальной степени соответствовать составу свариваемого изделия.

- Завышенное количество легирующих элементов в присадочных материалах, чтобы компенсировать их выгорание.

- Минимальное количество примесей в расходных материалах, чтобы шов не трескался.

- Предел прочности металла шва должен быть не ниже предела прочности основного металла.

- Предел текучести наплавленного металла сварочного материала не должен быть ниже предела текучести основного материала.

- Обеспечение высокой работы удара и трещиностойкости сварных соединений при низких температурах, при наличии таковых требований.

В некоторых случаях, например при сварке высокопрочных среднелегированных сталей, невозможно подобрать сварочные материалы, которые обеспечивали бы получение равнопрочного шва при достаточной его пластичности. Тогда нужно выбирать материалы с несколько меньшим пределом прочности, но обладающие высокими пластическими свойствами.

Сварочные материалы

Сварочная проволока Применяется как электрод при сварке под флюсом, в защитных газах и как присадочный материал при сварке неплавящимся электродом Стальную сварочную проволоку по ГОСТ 2246-70 классифицируют по: 1) химическому составу - 77 марок, 2) по диаметру - от 0,3 до 12 мм. Маркировка - буквенно-цифровая. Например, Св-08А, где: Св - сварочная; 08 - 0,08% углерода (С); А - высококачественная (пониженное содержание серы и фосфора).

Неплавящиеся электроды. Они служат только для поддержания горения дуги, так как имеют высокую температуру плавления. Используют электроды для сварки и резки: 1) угольные (марка ВДК - воздушно-дуговые, круглые) 2) графитовые 3) вольфрамовые (марки ЭВИ, ЭВТ).

Покрытые электроды. Покрытый электрод - металлический стержень с покрытием определенного состава и толщины. По ГОСТ 9467-75 классифицируют типы электродов: 1) Э38, Э42, Э42А, Э46, Э46А, Э50, Э50А, Э55, Э60 - для сварки углеродистых и низколегированных сталей, 2)Э70, Э85, Э100.Э125, Э150 - для сварки легированных сталей. Буква Э - электрод; цифра - предел прочности металла шва в кг/мм2; буква А - повышенные пластические свойства шва. По ГОСТ 9466-75 электроды классифицируют: 1) по назначению: У - для сварки углеродистых сталей, Л - для сварки легированных сталей, Т - для сварки теплоустойчивых сталей, В- для сварки высоколегированных сталей, Н - для наплавки.  2) по толщине покрытия: М - с тонким покрытием, С - со средним покрытием, Д - с толстым покрытием, Г - с особо толстым покрытием. 3) по типам (см. ГОСТ 9467-75) 4) по маркам (промышленное обозначение) 5) по видам покрытия: А - с кислым покрытием (СМ-5), Б - с основным покрытием (УОНИ-13/45). Р - с рутиловым покрытием (МР-3) Ц - с целлюлозным покрытием (ВСУ-1) П - с покрытием прочих видов. 6) по качеству (3 группы) 7) по допустимым пространственным положениям: 1 - для всех положений, 2 - для всех положений кроме вертикального сверху вниз, 3 - для нижнего и вертикального снизу вверх, 4 - для нижнего и "в лодочку". 8) по роду и полярности тока: Табл. 7 Обозначение Постоянный ток. Переменный ток. Полярность Напряжение, В 0 обратная не применим 1 любая 2 прямая 50+ 5 3 обратная 4 любая 5 прямая 70+10 6 обратная 7 любая 8 прямая 90 + 5 9 обратная

Условное обозначение электрода: Э46А - УОНИ 13/43 - 3,0 -УД2 ГОСТ 9466 - 75 Е 432(5) - Б 10 ГОСТ 9467 - 75

Сварочные флюсы. Это неметаллический материал, расплав которого улучшает качество шва. По способу изготовления флюсы делятся на 1) плавленые (марки АН-60, ФУ-9) 2) неплавленые (не получили широкого распространения) Выпускаются в виде порошка или пасты.

Защитные газы. Предназначены для защиты сварочной ванны от воздействия окружающей среды. Они делятся на: 1) инертные (аргон, гелий), 2) активные (водород, азот, углекислый газ). Транспортируют газ в баллонах, соответственно окрашенных и маркированных.

Некоторые виды сварочных смесей и их особенности:

Аргоно-углекислый состав (Ar — 75–90% + CO2 — 10–25%). Инертно-активная среда, снижает разбрызгивание металла, позволяет избежать образование пор, повышает стабильность дуги и надёжность защиты зоны сварки при наличии сквозняков, улучшает формирование шва при сварке тонколистового металла.

Аргоно-гелиевый состав (40% + 60%). Защитная среда, повышает тепловую мощность дуги и устойчивость её горения, за счёт этого получается широкий шов.

Аргоно-кислородная газовая смесь (95–99% + 1–5%). Инертно-активная среда для низколегированных и легированных сталей, понижает критический ток, предупреждает возникновение пор, улучшает форму шва.

Углекисло-кислородная смесь (СО2 + О2). Активная среда, повышающая производительность полуавтомата. Эта смесь имеет высокую окислительную способность, обеспечивает глубокое проплавление и хорошую форму, предохраняет шов от пористости.

Рекомендуемые защитные газы для сварки различных металлов

Выбор сварочных материалов на производстве

Выбор сварочных материалов производят на основании:  нормативной документации,  проектной, производственно-технологической документации.

Сварочные материалы применяют при наличии сертификата или иного сопроводительного документа о качестве поставщика на русском языке, содержащем сведения о производителе, назначении, качестве, марке и номере партии, дате изготовления сварочного материала (для опасных объектов - свидетельства об аттестации сварочных материалов)

Вид и марка сварочных материалов должны соответствовать способу сварки, свариваемому материалу, техническим требованиям и технологической карте сварки.