- Задание 1

- Законспектировать материал

- Дефекты исходных материалов и их входной контроль

- Дефекты основного материала

- Дефекты поверхности, обусловленные качеством слитка и литой заготовки. Раскатанное загрязнение, волосовина, пузырь-вздутие, расслоение, слиточная рванина, слиточная плена, раскатанный пригар, раскатанная (раскованная) трещина.

- Дефекты поверхности, образовавшиеся в процессе деформации. Деформационная рванина, рванина на кромках, затянутая кромка, зак, прокатная плена, трещина напряжения, сквозные разрывы, надрывы, продир, наколы-проколы, раскатанные отпечатки, чешуйчатость, вкатанная окалина, рябизна, раковины от окалины, вкатанные металлические частицы, отстающая окалина, вкатанные инородные частицы, заплески, серые пятна, пятна загрязнения, пятна слипания сварки, заусенец, зазубрины, торцевая трещина, полосы-линии скольжения, полосы нагартовки, перегибы, цвета побежалости.

- Дефекты поверхности, образовавшиеся при отделочных операциях. Травильные трещины, налёт шлама, недотрав, перетрав, остатки окалины, оттенки травления, пятна ржавчины, вмятины, царапины, шлифовочные трещины, матовая поверхность.

- Также к дефектам основного материала можно отнести инородные металлические включения — частицы огнеупорного материала, шлака, утеплительной смеси, попадающие в металл при разливке. Инородные неметаллические включения могут быть разной формы и размеров, они расположены в металле произвольно, чаще всего в виде скоплений.

- Входной контроль основного материала

- Входной контроль основного материала проводится с целью предотвращения запуска в производство продукции, не соответствующей требованиям конструкторской и нормативно-технической документации, договоров на поставку.

- Некоторые задачи входного контроля:

- проверка наличия сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющей качество и комплектность;

- контроль соответствия качества и комплектности продукции требованиям документации; 1

- накопление статистических данных о фактическом уровне качества получаемой продукции и разработка на этой основе предложений по повышению качества;

- периодический контроль за соблюдением правил и сроков хранения продукции поставщиков.

- Входной контроль основных материалов, например металла (труб, листов, профильного проката), конструктивных элементов котлов и трубопроводов, поступающих на предприятие для изготовления, монтажа или ремонта энергетического объекта, включает:

- проверку наличия сертификата или паспорта, полноты приведённых в нём данных и соответствия этих данных требованиям стандарта, технических условий или конструкторской документации;

- проверку наличия маркировки и соответствия её сертификатным или паспортным данным;

- осмотр металла и конструктивных элементов для выявления поверхностных дефектов и повреждений.

- Входной контроль основных материалов осуществляет организация — заказчик этих материалов в соответствии с ГОСТ 24297. Результаты входного контроля должны быть переданы монтажной (ремонтной) организации.

- Некоторые дефекты покрытых электродов:

- Дефекты покрытия: вздутия, поры, наплывы, трещины, неровности, вмятины, задиры. Наиболее опасными из поверхностных дефектов являются трещины и поперечные надрывы.

- Оголённость стержня у контактного торца. Приводит к пористости наплавленного металла.

- Разнотолщинность покрытия. Разность толщины покрытия в диаметрально противоположных участках электродов не должна превышать нормативных значений. Превышение норм приводит к затруднению, а иногда и невозможности ведения нормального процесса сварки и получения качественного сварного соединения.

- Некоторые требования к покрытию электродов:

- оно должно быть плотным, прочным, без вздутий, пор, наплывов, трещин и неровностей;

- на поверхности покрытия допускаются поверхностные продольные трещины и местные сетчатые растрескивания, протяжённость которых не превышает трёхкратный номинальный диаметр электрода;

- на поверхности покрытия электродов допускаются местные вмятины глубиной не более 50% толщины покрытия в количестве не более четырёх при суммарной протяжённости до 25 мм на одном электроде.

- Проверка сварочно-технологическим свойствам электродов:

- дуга должна легко возбуждаться и стабильно гореть;

- покрытие должно плавиться равномерно, без чрезмерного разбрызгивания, отваливания кусков и образования чехла или козырька, препятствующих нормальному плавлению электрода при сварке во всех пространственных положениях, рекомендованных для электродов данной марки;

- образующийся при сварке шлак должен обеспечивать правильное формирование валиков шва и легко удаляться после охлаждения;

- в металле шва, а также в металле, наплавленном предназначенными для сварки электродами, не должно быть трещин, надрывов и поверхностных пор;

- максимальные размеры и число внутренних пор и шлаковых включений в металле шва не должны превышать норм, указанных в стандарте.

- Качество сварочной проволоки

- Поверхность. Должна быть чистой и гладкой, без трещин, расслоений, плёнок, закатов, раковин, забоин, окалины, ржавчины, масла и других загрязнений. На поверхности проволоки допускаются риски (в том числе затянутые), царапины, местная рябизна и отдельные вмятины. Глубина указанных пороков не должна превышать предельного отклонения по диаметру проволоки.

- Отсутствие технологических смазок. На поверхности низкоуглеродистой и легированной проволоки не допускается наличие технологических смазок, за исключением следов мыльной смазки без графита и серы.

- Вид поверхности. Проволока марок Св-08ГС, Св-08Г2С, Св-08ГСМТ, СВ-08ХГ2С, СВ-08ХГСМА, Св-10ХГ2СМА, Св-08ХГСМФА и Св-08Х3Г2СМ должна изготовляться с омеднённой поверхностью или неомеднённой. На поверхности неомеднённой проволоки допускается наличие следов мыльной смазки массой до 0,05% от массы проволоки.

- Состояние высоколегированной проволоки. Она должна поставляться в травлёном и отбелённом состоянии или после термической обработки в инертной атмосфере со светлой, светло-матовой или серой поверхностью, без следов смазки.

- Некоторые показатели качества отдельных сварочных газов:

- Аргон. Газ высшего сорта отличается минимальным содержанием примесей: азот — не более 0,006%, кислород — не более 0,007%. Такой аргон применяется при сварке титана, хрома и никеля, цветных металлов.

- Гелий. В чистом виде используется редко, так как отличается высокой ценой. Нетоксичен, не имеет запаха и цвета.

- Углекислый газ (СО2). Газ для сварки не должен иметь минеральных масел, глицерина, сероводорода, соляной, серной и азотной кислоты, спирта, эфиров, аммиака, органических кислот и воды.

- Азот. Газ может быть четырёх видов — высшего, первого, второго и третьего сорта. В высшем сорте примесей не более 0,5%, в первом — не свыше 0,5%, во втором — до 1%, в третьем — не более 3% посторонних соединений.

- Ацетилен марки Б может иметь не больше 2% примесей и в основном используется для сварки и резки металлов. Ацетилен марки А может содержать не более 0,5% примесей и больше применяется в процессах химического производства.

- При покупке сварочных газов важно обращать внимание на наличие документации. На каждую партию должен выдаваться паспорт качества, в котором указаны фирма-изготовитель, название и фактический состав смеси, дата изготовления и отметка испытательной лаборатории о достоверности указанных в паспорте сведений.

- Также при работе со сварочными газами стоит обратить внимание на такие внешние признаки низкого качества, как обмерзание редукторов, повышенный расход газа и пониженное давление в баллоне.