- Приложение N 10

к проекту технического

регламента Таможенного союза

"О безопасности продукции,

предназначенной для детей

и подростков"

ТРЕБОВАНИЯ

ХИМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ

К ТЕКСТИЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ

┌────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────┐

│     Материалы      │   Наименование   │            Норматив             │

│                    │   выделяющихся   ├───────────────┬─────────────────┤

│                    │     веществ      │ водная среда  │ воздушная среда │

│                    │                  │  (не более)   │   (мг/м3), не   │

│                    │                  │               │      более      │

├────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Натуральные из      │формальдегид <1>  │               │      0,003      │

│растительного сырья │                  │               │                 │

├────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Искусственные       │формальдегид <1>  │               │      0,003      │

│вискозные и         │                  │               │                 │

│ацетатные           │                  │               │                 │

├────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Полиэфирные         │формальдегид <1>  │               │      0,003      │

│                    │диметилтерефталат │  1,5 мг/дм3   │      0,01       │

│                    │ацетальдегид      │  0,2 мг/дм3   │      0,01       │

├────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Полиамидные         │формальдегид <1>  │               │      0,003      │

│                    │капролактам       │  0,5 мг/дм3   │      0,06       │

│                    │гексаметилендиамин│  0,01 мг/дм3  │      0,001      │

├────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Полиакрилонитрильные│формальдегид <1>  │               │      0,003      │

│                    │акрилонитрил      │  0,02 мг/дм3  │      0,03       │

│                    │диметилформамид   │   10 мг/дм3   │      0,03       │

│                    │винилацетат       │  0,2 мг/дм3   │      0,15       │

├────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Поливинилхлоридные  │формальдегид <1>  │               │      0,003      │

│                    │винилхлорид       │   1,0 мг/кг   │      0,01       │

│                    │ацетон            │  0,1 мг/дм3   │      0,35       │

│                    │бензол            │  0,01 мг/дм3  │       0,1       │

│                    │толуол            │  0,5 мг/дм3   │       0,6       │

│                    │диоктилфталат     │  2,0 мг/дм3   │      0,02       │

│                    │дибутилфталат     │не допускается │ не допускается  │

│                    │фенол             │  0,05 мг/дм3  │      0,003      │

│                    │или сумма общих   │  0,1 мг/дм3   │                 │

│                    │фенолов           │               │                 │

├────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Винилспиртовые      │формальдегид <1>  │               │     0,003       │

│                    │винилацетат       │  0,2 мг/дм3   │      0,15       │

├────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Полиолефиновые      │формальдегид <1>  │               │     0,003       │

│                    │ацетальдегид      │  0,2 мг/дм3   │      0,01       │

├────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Полиуретановые      │формальдегид <1>  │               │      0,003      │

│                    │этиленгликоль     │  1,0 мг/дм3   │       1,0       │

│                    │ацетальдегид      │  0,2 мг/дм3   │      0,01       │

├────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│Экстрагируемые      │ртуть (Hg) <2>    │ 0,0005 мг/дм3 │        -        │

│химические элементы ├──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│(в зависимости от   │мышьяк (As)       │   1,0 мг/кг   │        -        │

│красителя)          ├──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│                    │свинец (Pb)       │   1,0 мг/кг   │        -        │

│                    ├──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│                    │хром (Cr)         │   2,0 мг/кг   │        -        │

│                    ├──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│                    │кобальт (Co)      │   4,0 мг/кг   │        -        │

│                    ├──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│                    │медь (Cu)         │  50,0 мг/кг   │        -        │

│                    ├──────────────────┼───────────────┼─────────────────┤

│                    │никель (Ni)       │   4,0 мг/кг   │        -        │

└────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴─────────────────┘

--------------------------------

<1> Водная среда - дистиллированная вода. Массовая доля свободного формальдегида должна соответствовать нормативам, предусмотренным статьей 5 и приложением N 8 настоящего технического регламента.

<2> Только для материалов из натуральных волокон.